## Slide 1
《 基于多源融合特征与深度学习的千枚岩型含铜废石
高通量智能分选装备开发及应用研究》
汇报人:严昊

## Slide 2
一、背景介绍
《中华人民共和国矿产资源法》
保障国家矿产资源安全
推动增储上产，提高开发利用保护水平
《十五五规划》
《2026年重点工作部署》
支持矿山企业加快重要矿产增储上产，提高战略性资源供应保障能力
矿产资源是工业血脉，其战略地位正日益凸显
提升矿产资源保障能力，已成为国家顶层战略的紧迫任务
入选品位降低，处理等量金属所需的矿石量激增，设备利用率下降。
高品位易采资源枯竭，“贫、细、杂”矿石成为新常态，开采成本激增
资源禀赋恶化
高品位易采矿石
低品位难选矿石
低品位矿石
导致
效率低
成本高
废石混入率高，单位矿石的破碎、磨矿、分选能耗与药剂成本显著上升，经济效益受到严峻挑战。
绿色环保面临挑战
传统工艺在能耗、水耗、药剂使用及废物排放方面存在固有瓶颈，难以同时满足经济可行、资源高效与环境友好的多重目标。
环保、安全与社会责任约束全面收紧，尾矿库新建受限，历史遗留问题治理紧迫，绿色低碳发展要求成为硬性指标。
成本优势
减少磨矿成本
提高入选品位
降低运维成本
技术优势
快速精准
适用性强
绿色环保
智能分选装备
矿石智能分选装备能够精准识别矿物内部成分差异，减少进入“碎-磨-选”工序的废石量，降低人力、物力、能源的消耗； 提高浮选产品质量，降低选矿厂的综合成本。

## Slide 3
一、背景介绍
已引进的设备厂商
分选过程与应用范围：
多家矿山已引入智能分选技术
可分选：
铅锌
铜
钨
煤炭
……
锂
信号获取
判别分类
分选执行
实现
应用效果（以银山矿业为例）：转化应用至今预计创效1100万元
银山矿业公司光电分选科研期间数据报表（2024.10-2025.04） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
产品名称 | 重量（t） | 产率（%） | 品位（%） |  |  | 金属回收率（%） |  |  | 富集比 |  | 
 |  |  | Cu | S | Au(g/t) | Cu | S | Au | Cu | S | Au
矿石 | 9309.8 | 30.02 | 0.239 | 9.381 | 0.652 | 52.63 | 40.95 | 40.61 | 1.75 | 1.36 | 1.35
废石 | 21700.8 |  | 0.092 | 5.803 | 0.409 |  |  |  |  |  | 
原料 | 31010.6 |  | 0.136 | 6.877 | 0.482 |  |  |  |  |  | 
银山矿业公司光电分选工业化应用数据报表（2025.05-2026.02） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
产品名称 | 重量（t） | 产率（%） | 品位（%） |  |  | 金属回收率（%） |  |  | 富集比 |  | 
 |  |  | Cu | S | Au(g/t) | Cu | S | Au | Cu | S | Au
矿石 | 79998.2 | 31.61 | 0.235 | 8.007 | 0.646 | 68.61 | 53.67 | 76.63 | 2.17 | 1.7 | 2.42
废石 | 173106.8 |  | 0.05 | 3.194 | 0.091 |  |  |  |  |  | 
原料 | 253105 |  | 0.108 | 4.715 | 0.267 |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
一、背景介绍
入料口
输送系统
成像系统
出料口
喷吹系统
工业样机框架式结构图
工业样机现场实物图
屏蔽防护外壳
整体技术路线
实验室样机
完成实验室样机与工业样机开发与搭建，并于银山露采现场开展验证试验

## Slide 5
二、拟解决的关键技术问题、技术路线及技术目标
嵌布复杂
信号弱、噪声强
数据处理延迟
喷吹响应滞后
解离差异大
参数难统一
全粒级
利用难
三大挑战
研究内容及关键问题
低品位铜矿
低品位铜矿高精度识别
多维特征融合及识别算法
高通量物料精准定位与分离
定位-识别-分选-喷吹一体化
全粒级智能分选工艺优化
不同粒级矿石的X射线衰减特性与能量调控机制
低品位
识别难
高通量
协同难
工业级处理量
工程难点
粒级差异大

## Slide 6
二、拟解决的关键技术问题、技术路线及技术目标
多维特征构建及融合多维特征的
智能分选算法
厚度点云
多维特征构建
低能图像
高能图像
输入
输出
面积
特征
双能
特征
梯度
特征
纹理
特征
统计
特征
厚度
特征
多维特征融合
图像特征网络
低能图像
高能图像
点云数据
成像条件
矿石轮廓
矿石类别
点云特征网络
文本特征网络
特征融合网络
基于深度学习的矿石识别
批处理输入
批处理轮廓分割算法
高通量下的矿石轮廓分割提取与定位
基于粒级分组的智能分选协同
控制策略
矿山物料粒径跨度大，基于XRT的分选技术需要平衡射线源参数、分选算法参数以及喷吹参数。
  射线源管电压（决定出射X射线能量）
  分选算法的阈值
  喷吹区域与喷吹压力的大小
开发基于粒级分组的智能识别算法与控制策略，实现多级分选协同
喷吹压力：
0.8 Mpa
喷吹面积：
80%
识别条件：宽松
喷吹压力：
0.6 Mpa
喷吹面积：
100%
识别条件：
严格
粗粒径，难穿透，难喷吹
细粒径，
全穿透，
易喷飞
薄
厚

## Slide 7
二、拟解决的关键技术问题、技术路线及技术目标
多源信息融合与厚度
解耦的精准识别技术
消除矿石厚度差异引起的成像畸变
实现能量衰减信号与物料厚度的解耦
构建高精度矿物识别特征图谱
多级协同与工艺参数耦合的全粒级分选策略
建立“破碎粒度-解离度-分选效果” 模型
开发多级分选协同优化技术
突破宽粒级物料一体化高效分选瓶颈
数据驱动的装备
自适应优化机制
构建涵盖原料特性与分选指标的全流程数据库
实现识别模型与控制策略的持续迭代进化
形成数据驱动的闭环优化体系
技术目标
（1）针对10-120mm粒级的千枚岩型低品位铜矿，建立基于多源融合特征与深度学习的识别模型1套
（2）完成一套针对千枚岩型低品位铜矿的智能分选装备的开发与制造，入料粒径可覆盖10-120mm，矿石处理能力满足1200t/d（两班16小时,其中设备每天正常运行时间为12小时），满足ms级的电磁阀快速响应与喷吹，辐射防护符合国家标准，确保日常维护情况下稳定运行时长不低于60个班次
（3）完成一套工业试验平台搭建并进行大规模现场应用试验，在给矿Cu品位0.08%-0.12%条件下，分选后获得精矿Cu富集比≥2.0，Cu金属回收率≥60%

## Slide 8
三、预期效益
金属综合回收效益
矿石综合处理成本
吨矿效益测算 |  |  |  | 
选出精矿量（t） | 铜品位（%） | 金品位（g/t） | 硫品位（%） | 备注
1 | 0.18 | 0.4 | 5 | 预计分选后矿石平均品位
产生金属量 | 铜金属量（t） | 金金属量（kg） | 硫金属量（t） | 选矿回收率Cu 80%，Au 50%，S 65%
 | 0.0012528 | 0.00017 | 0.0325 | 铜金冶炼结算系数分别为0.87和0.85；标硫中S品位为35%
产品价格（元） | 60000 | 500000 | 1142.857 | 预计单位金属价格
金属收入（元） | 75.168 | 85 | 37.143 | 
吨矿金属回收合计收入（元） | 197.311 |  |  | 
吨矿成本分析 | 
设备折旧加运维成本（元） | 200万/年，折算为16.832元
破碎与铲装成本（元） | 25元
矿石转运成本（元） | 35元
皮带运输及选矿处理成本（元） | 41元
用电成本（元） | 4.7元
用水及废水处理成本（元） | 4.3元
合计吨矿综合成本（元） | 126.832元
针对10-120粒径平均处理量为100t/h，日均运行时间12h，精矿产率计为30%，年工作日为330天，年精矿产量为11.88万吨
年综合经济效益
吨矿效益为 197.311 – 126.832 = 70.479 元
年综合经济效益 70.479 × 11.88 ≈ 837 万元
社会效益
可持续发展
降低对高品位矿石的依赖，延缓资源枯竭，筑牢矿山可持续发展根基。
生态友好
减少固体废弃物排放，降低土地占用与生态污染风险，推动资源利用与环境保护协同共进。
资源充分利用
实现铜、硫、金等有价元素高效富集，将废石转化为矿石资源，显著提升矿产资源综合利用率。

## Slide 9
四、任务分工与经费预算
参与单位 | 南昌研发中心 | 智信公司 | 银山矿业
任务分工 | 负责设计智能分选设备； 开展基于XRT的矿石样品分析、成像识别及建立配套算法； 制定试验方案，开展小批量验证试验、现场半工业试验、现场稳定运行试验； 编写试验报告 | 参与智能分选设备的设计，负责设备的加工制造、现场安装与长期维护； 搭建现场工业试验平台； 配合开展现场试验 | 参与试验方案制定，根据试验计划安排试验供矿，平整试验场地； 为试验提供合格入选粒径的原矿； 协助矿石的转运； 参与主要试验及协助取样化验，审核试验报告
经费预算 | 418.62万元 | 417.92万元 | 75.422万元
总计 | 911.962万元 |  | 

## Slide 10: 汇报完毕！